

840 Liquid

**Высокоэффективное универсальное масло для тяжелых операций.**

## Высокоэффективное масло для штамповки, волочения различных сталей, сверления и нарезания резьбы. Содержит синтетические углеводороды, хлорпарафины и пакет присадок для улучшения смазывающей способности.

**Технические данные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид | прозрачная, желтая жидкость |
| Плотность при 20 °С | 950 кг/м3 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С | 43 мм²/с |
| Температура вспышки (DIN EN ISO 2719/PM) | > 210 °С |

**Применение и преимущества:**

Применяется при тяжелых операциях пластического формообразовании: штамповке, пробивке, волочении, протягивании, нарезании резьбы, сверлении и в других операциях металлов.

Благодаря содержанию современных противоизносных и противозадирных компонентов применение продукта обеспечивает повышенную стойкость инструмента и высокое качество поверхности обрабатываемых деталей.

**Метод нанесения:**

Окунание, распыление, нанесение кисточкой.